Приложение 1   

ОБЛАСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Центра испытания грунтов СПбГАСУ
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, 2-Красноармейская ул, д.4.
                                           Фактический адрес центра: г. Санкт-Петербург, 2-Красноармейская ул. д.5, пом. №104

№ пп

	Наименование
испытываемой
продукции	Код ОКПД 2

	Наименование испытаний и  (или) определяемых характеристик (параметров) продукции	Нормативные документы, устанавливающие требования к продукции
	Нормативные документы, содержащие правила и методы исследований (испытаний) и измерений для определения соответствия продукции установленным требованиям	
1.	1	Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Влажность естественная (в т.ч. гигроскопическая) грунта	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100

	ГОСТ 5180 п. 5
Метод высушивания до постоянной массы	
2.		Дисперсные песчаные и глинистые мерзлые грунты		Влажность суммарная мёрзлого грунта	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100
	ГОСТ 5180 п. 6
Метод высушивания до постоянной массы	
3.		Дисперсные глинистые грунты		Влажность на границе текучести	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100
	ГОСТ 5180 п. 7
Метод балансирного конуса
	
4.		Дисперсные глинистые грунты		Влажность на границе раскатывания	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100
	ГОСТ 5180 п. 8	
5.		Дисперсные глинистые грунты		Показатель текучести	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 25100 Прил.А п.А.18 
Расчетный метод	
6.		Дисперсные глинистые грунты		Число пластичности	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 25100 Прил.А п.А.31 
Расчетный метод	
7.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Коэффициент водонасыщения	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 25100 Прил.А п.А.2 
Расчетный метод	
8.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Коэффициент пористости	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 25100 Прил.А п.А.6  
Расчетный метод	
9.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Пористость	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 25100 Прил.А п.А.20  
Расчетный метод	
10.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Степень неоднородности гранулометрического состава	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 25100 Прил.А п.А.13 
Расчетный метод	
11.		Дисперсные песчаные грунты		Степень плотности песков	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 25100 Прил.А п.А.14
Расчетный метод	
12.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты (в т. ч. мерзлого)		Плотность грунта 	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100

	ГОСТ 5180 п. 9
Метод режущего кольца	
13.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Плотность грунта 	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 5180 п. 10
Метод взвешивания в воде	
14.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Плотность скелета (сухого грунта)	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 5180 п.12 Расчетный метод
	
15.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Плотность частиц грунта 	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 5180 п. 13
Пикнометрический метод	
16.		Природные и техногенные дисперсные грунты не распространяется на органо-минеральные и органические грунты и грунты, содержащие более 30% частиц крупнее 10 мм.		Оптимальная влажность
Максимальная плотность	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 22733
Метод стандартного уплотнения	
17.		Грунты песчаные		Плотность песчаного грунта в рыхлом и плотном сложении	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	
РСН 51-84 прил. 5
 Метод определения плотности песчаного грунта в рыхлом и плотном сложении
	
18.		Грунты песчаные		Угол естественного откоса 	ГОСТ 12071	РСН 51-84 прил. 10 Метод лабораторного определения угла естественного откоса	
19.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Гранулометрический (зерновой) состав 	ГОСТ 12071
ГОСТ 8735
ГОСТ 25100
	ГОСТ 12536 п. 4.2.
Ситовой метод и ситовой метод с промывкой водой	
20.		Дисперсные песчаные и глинистые грунты		Гранулометрический (зерновой) состав 	ГОСТ 12071
ГОСТ 8735
ГОСТ 25100	ГОСТ 12536 п. 4.3.
Ареометрический метод
	
21.		Песчаные грунты		Коэффициент фильтрации 	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 25584 п.4.2. Коэффициент фильтрации песчаных грунтов при постоянном градиенте	
22.		Щебень и гравий		Водопоглощение	ГОСТ 12071 
ГОСТ 25100
ГОСТ 8269.0-97 п.4.2
	ГОСТ 8269.0-97 п.4.18
Щебень и гравий, определение водопоглощения щебня и гравия	
23.		Водонасыщенные в природных условиях пески, глинистые, органоминеральные и органические грунты, любые дисперсные грунты		Угол внутреннего трения	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 12248 п. 5.3
Метод трехосного сжатия в камерах типа А и Б	
1.				Удельное сцепление			
1.				Сопротивления недренированному срезу			
1.				Напряжение при разрушении			
1.				Модуль деформации			
1.				Коэффициент поперечной деформациии			
1.				Секущий модуль деформации			
1.				Всестороннее давление			
1.				Вертикальная давление			
1.				Модуль сдвига			
1.				Девиатор напряжений			
1.				Поровое давление			
1.				Эффективное давление			
1.				Бытовое давление			
1.				Модуль объемной деформации			
24.		Пески мелкие и пылеватые, глинистые грунты, органоминеральные и органические грунты		Коэффициент сжимаемости	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 12248 п. 5.4
Метод компрессионного сжатия	
1.				Одометрический модуль деформации			
1.				Коэффициент фильтрационной консолидации			
1.				Модуль деформации по данным компрессионных испытаний			
1.				Коэффициент вторичной консолидации			
25.		Просадочные грунты		Относительная просадочность 	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 23161-2012
Метод лабораторного определения характеристик просадочности при замачивании грунта водой	
1.				Начальное просадочное давление 			
1.				Начальная просадочная влажность			
26.		Глинистые грунты		Влажность грунта после набухания	ГОСТ 12071 
ГОСТ 25100	ГОСТ 12248-2010 п. 5.6
Метод определения набухания и усадки	
1.				Относительное набухание под нагрузкой при водонасыщении			
1.				Давление набухания при водонасыщении			
1.				Свободное набухание			
1.				Влажность на пределе усадки			
1.				Относительная усадка (по высоте, диаметру, объему) при высыхании			
27.		Дисперсные грунты, пески (кроме гравелистых и крупных), глинистые и органоминеральных грунты		Максимальное нормальное давление	ГОСТ 12071
 ГОСТ 25100	ГОСТ 12248-2010 п. 5.1
Метод одноплоскостного среза	
1.				Скорость деформации среза			
1.				Касательное напряжение			
1.				Угол внутреннего трения			
1.				Удельное сцепление 			
1.				Остаточная прочность грунта 			
28.		Твердые горные породы с пределом прочности при одноосном растяжении не менее 0,5 МПа		Разрушающая сила	ГОСТ 24941-81 п.1	ГОСТ 24941 . Методы определения механических свойств нагружением сферическими инденторами	
1.				Предел прочности при одноосном растяжении			
29.		Полускальные и глинистые грунты		Предел прочности на одноосное сжатие	ГОСТ 12071 
ГОСТ 25100	ГОСТ 12248 п. 5.2
Метод одноосного сжатия	
30.		Полускальные и глинистые грунты		Коэффициент размягчаемости в воде	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100	ГОСТ 25100 Прил.А.п.А.6 
Расчетный метод	
31.		Дисперсные связные грунты ненарушенного сложения.		Напряжение предуплотнения	ГОСТ 12071 
ГОСТ 25100	ГОСТ Р 58326 Метод лабораторного определения параметров переуплотнения	
1.				Напряжение переуплотнения POP			
1.				Коэффициента переуплотнения OCR			
32.		Органические, органоминеральные и минеральные (глинистые) грунты		Липкость грунта 	ГОСТ 12071 
ГОСТ 25100	ГОСТ 34259
Метод лабораторного определения липкости	
1.				Влажность максимального прилипания			
33.		Глинистые, крупнообломочные (с содержанием глинистого заполнителя более 10% общей массы), песчаные (с содержанием частиц мельче 0,05 мм более 2% общей массы), биогенные, засоленные и искусственные грунты		Относительная деформация морозного пучения	ГОСТ 12071
ГОСТ 25100
ГОСТ 28622	ГОСТ 28622 Метод лабораторного определения степени пучинистости